《土木工程材料》实验

指导书及报告

班级：

小组：

姓名：

学号：

# 目录

# 第一部分 材料基本性质及骨料筛分实验

## 第一部分 材料基本性质实验

混凝土用砂的质量直接影响混凝土的性能，正确检测和评定砂的性能十分必要。砂的性能主要包括：密度、含水率、表观密度、堆积密度、孔隙率、粒径和级配等。

## 1密度实验

### 1.1实验目的

密度是材料的基本物理性质，是指材料在绝对密实条件下单位体积的质量。借助它可确定材料的种类。实验以普通黏土为例，测定黏土的密度。

### 1.2主要仪器设备

- 磨细烘干的黏土，每组150g；（过0.2mm筛）

图1-1 李氏瓶

天平，1台；

- 李氏瓶，每组2个，见图1-1；

- 牛角勺，1把；

- 称量纸，2张；

- 烧杯100ml，1个；

- 胶头滴定管，1个；

- 细长颈漏斗，1个；

- 粗短颈漏斗（干），1个；

- 温度计，1支；

- 黏土回收桶，（标注明确）。

- 抹布，1张。

### 1.3实验步骤

黏土

称黏土

质量m1

m1

记录

加入黏土后体积v2

注液体v1

加黏土

排空气

静置

称黏土

质量m2

图1-2 黏土密度测定流程

密度测定基本流程如图1-2；

- （1）将试样磨细、过筛后放入烘箱内，以105-110 OC的温度烘至恒重,然后放入干燥器中，冷却至室温备用。

- （2）在李氏瓶中，注入对试样不起化学反应的液体至突颈下部,记下刻度数v1。记录实验液体温度。

- （3）用天平称取黏土质量m1，用小勺和漏斗将试样徐徐送入李氏瓶内（不能大量倾倒, 那样会妨碍李氏瓶中的空气排出或使咽喉部位堵塞），至液面上升接近20 ml的刻度。称剩下的试样质量m2，计算送入李氏瓶中试样的质量m。

- （4）转动李氏瓶，排除气泡，静置到上表面液体澄清，读出注入试样后的李氏瓶中液面的读数v2，减去未注前的读数v1,得出试样的绝对体积V。

### 1.4结果计算及处理

- （1）按照公式（1-1）计算密度，精确到0.01 g/cm3：

- （1-1）

式中：——黏土密度，（g/cm3）

m1——加入前的试样质量（g）

m2——加入后的试样质量（g）

v1——注入液体体积（cm3）

v2——加入黏土后液体体积（cm3）

（2）密度以两次实验结果的平均值表示，两次相差不应大于0.02 g/cm3，否则重做。

### 1.5实验记录与示例

略

1.6密度实验报告

日期：            姓名              学号            第     组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试样编号 | 试样质量m (g) |  | 李氏瓶读数（cm3） |  | 试样密度（g/cm3） |  | 两次试验误差 |  | 平均密度（g/cm3） |
|  |  |  | 第一次读数v1 | 第二次读数v2 |  |  |  |  |  |
|  | 加入前质量m1 | 加入后质量m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算过程及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验影响因素分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 碎石（卵石）表观密度实验

（液体比重天平法）

### 2.1实验目的

测定碎石（卵石）的表观密度，为水泥混凝土配合比设计提供原材料参数。实验方法依据GB/T1468502011《建筑用卵石、碎石》进行。

### 2.2主要仪器设备

- 方孔筛，1把，孔径为4.75 mm的筛子；

- 搪瓷盘，1个；

- 温度计，1支；

- 碎石（卵石）；

- 天平，1台，称量2 Kg,感量1 g；

- 吊篮，1个，直径和高度均为150 mm,由孔径为1 mm-2 mm的筛网或钻有2 mm-3 mm孔洞的耐锈蚀的金属板制成，见图2-1；

- 回收桶，（标注明确）；                               图2-1 静水力学装置组合示意图

- 抹布，1张。

### 2.3实验步骤

碎石（卵石）表观密度测定基本流程如图2-2，具体操作步骤如下；

称取试样在空气中的质量m0

称取试样在水中的质量m1

图2-2 表观密度测定流程

- 筛除小于4.75 mm的颗粒，按规定取样，并缩分至略大于表6-1规定的数量，分为大致相等的两份备用；

- 记录实验液体温度；

- 将吊篮放到称量用的盛水容器中,注水至高于水龙头后停止，打开水龙头，等水龙头无水溢出后关闭水龙头，将天平清零。

- 称取试样在空气中的质量，记为m0。

- 将称好的试样放入吊篮中，打开水龙头，让水自然溢出，无水溢出后关闭水龙头。称出试样在水中的质量，记为m1。

- 表2-1 表观密度实验所需试样数量

| - 最大粒径/mm | - ＜26.5 | - ＜31.5 | - ＜37.5 | - ＜63.0 | - ＜75.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 最少试样质量/kg | - 2.0 | - 3.0 | - 4.0 | - 6.0 | - 6.0 |

### 2.4结果计算及处理

- （1）按照公式（6-1）计算碎石（卵石）表观密度，精确到10 kg/m3：

- （2-1）

式中：——试样的表观密度，（g/cm3）

m0——试样在空气中的质量（g）

m1——试样在水中的质量（g）

m2——吊篮和试样在水中的质量（g）

——试样排出水的体积（cm3）

——水温对试样表观密度影响的修正系数

——水的密度，1 g/cm3

（2）表观密度以两次实验结果的平均值表示，两次相差不应大于20 kg/m3，否则重做。

### 2.5实验记录与示例

略

2.6碎石（卵石）表观密度实验报告

日期：           姓名              学号            第     组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验编号 | 试样在空气中的质量m0 (g) | 试样在水中的质量m1 (g) | 试样的体积v (cm3) | 表观密度（kg/m3） |  | 两次试验误差 |  | 平均表观密度（kg/m3） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算过程及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验影响因素分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3砂表观密度实验

### 3.1实验目的

根据《建设用砂》（GB/T 14684-2011）规定，砂的表观密度不小于2500 kg/m3。测定砂的表观密度，评定其质量，为混凝土配合比设计提供必要的数据。

### 3.2主要仪器设备

##### 图 3-1 表观密度测定主要仪器

主要仪器设备见图3-1，具体有：

- 天平，称量1000g，感量1g；

- 干砂，每组1 kg；

- 500 mL容量瓶，每组2个；

- 500 ml烧杯，每组1个;

- 滴管，每组1个；

- 料勺， 每组1个；

- 刷子，每组1个；

- 白色瓷盘，每组1个；

- 抹布，每组1张；

- 湿砂回收桶1个 。

### 3.3实验步骤

（1）准备工作

将砂在温度为（105±2）℃的烘箱中烘干至恒量，冷却至室温备用。

称量

水+瓶重（m2）

称量

砂+水+瓶重（m1）

倒砂

装水到500 mL刻度

称量砂

300 g(m0)

装一定水入容量瓶

300g砂装入容量瓶

排气泡、静置

加水到500 mL刻度

图3-2 砂表观密度实验流程

操作基本流程

1） 称取烘干砂300 g两份，精确至1 g。容量瓶加入少量水后，分别将称好的砂装入容量瓶中，加水至接近容量瓶刻度处，用手摇动容量瓶，使砂样充分摇动，排出气泡，静置10min(理论静置24 h)。

2）用滴管小心加水至容量瓶刻度处，擦干瓶外水分，称出其质量m1，精确至1 g。

3）倒出瓶内水和试样，洗净容量瓶，再向瓶内注入水至刻度处。擦干瓶外水分，称其质量m2，精确至1g。

### 3.4结果计算与处理

（1）砂表观密度，按下式计算（精确至10 kg/m3）：

（3-1）

式中：m0——试样的烘干质量（g）；

m1——试样、水和容量瓶总质量（g）；

m2——水和容量瓶总质量（g）。

（2）砂的表观密度均以两次试验结果的算术平均值作为测定值，精确至10 kg/m3；如两次试验结果之差大于20 kg/m3时，应重新取样进行试验。

### 3.5实验记录与示例

混凝土用砂表观密度实验记录结果见表3-1。

###### 表3-1   砂表观密度记录表

| 次数 | 干砂质量m0 (g) | 砂+瓶子+水质量m1 (g) | 表观密度（kg/m3） | 两次试验误差 | 平均表观密度（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 835 | 2650 | 0 | 2650 |
| 2 | 300 | 831 | 2650 |  |  |

由于<20 kg/m3，试验合格。

结论：该砂表观密度为2650 kg/m3，大于2500 kg/m3，满足标准要求。

3.6砂表观密度实验报告

日期：           姓名              学号            第     组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验编号 | 干砂质量m0 (g) | 砂+瓶+水质量m1 (g) | 瓶+水质量m2 (g) | 表观密度（kg/m3） |  | 两次试验误差 |  | 平均表观密度（kg/m3） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算过程及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验影响因素分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4 砂堆积密度实验和空隙率计算

### 4.1实验目的

1-漏斗；2-支架；3-导管；4-活动门；5-金属量筒

##### 图4-1 标准漏斗

根据《建设用砂》（GB/T 14684-2011）规定，砂的松散堆积密度不小于1400 kg/m3; 空隙率不大于44%。测定砂松散堆积状态和紧密堆积状态下的堆积密度并计算其空隙率，借以评定砂的质量，并为混凝土的配合比设计提供必需的数据。

### 4.2主要仪器设备

砂堆积密度实验的主要仪器设备如下：

- 天平（称量10 kg，感量1g）；

- 方孔筛（孔径为4.75 mm筛一只）；

- 砂堆积密度测定标准漏斗，见图4-1；

- 容量筒（容积为1L）；

- 垫棒（直径10 mm，长500 mm的圆钢）；

- 刮刀，每组1把；

- 料勺 ，每组1个；

- 干砂， 每组6 kg;

- 干砂回收桶；（标记明显）

### 4.3 实验步骤

（1）试验前准备

用搪瓷盘装取试样约3L，放在烘箱中于温度为（105±2）℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，筛除大于4.75mm的颗粒，分成大致相等的两份备用。

（2）松散堆积密度：

漏斗装砂

刮平

漏斗放砂

称重

图4-2 砂堆积密度测定流程

操作流程见图4-2：

将标准漏斗装满干砂，打开合塞，让砂以自由落体落入容量筒，当容量筒上部试样呈锥体，且容量筒四周溢满时，即停止加料。然后用直尺沿筒口中心线向两边刮平（试验过程中应防止触动容量筒），称出试样和容量筒总质量m2，精确至1 g。倒出试样，称取空容量筒质量m1，精确至1 g。

（3）紧密堆积密度

用标准漏斗，将砂分两次装入容量筒。装完第一层后，在筒底垫放一根一定直径为10mm的垫棒，左右交替击地面各25次。然后装入第二层，第二层装满后用同样方法颠实（但筒底所垫钢筋的方向与第一层时的方向垂直），加试样直至超过筒口，然后用直尺沿筒口中心线向两边刮平，称出试样和容量筒总质量m2，精确至1 g。

（4）容重筒容积的校正方法

以温度为20±2℃的饮用水装满容量筒，用玻璃板沿筒口滑移，使其紧贴水面。擦干筒外壁水分，然后称出其质量，砂、容量筒精确至1g，石子容量筒精确至10g。用下式计算筒的容积（mL，精确至1mL）：

（4-1）

式中：——容量筒、玻璃板和水总质量（g）；

——容量筒和玻璃板质量（g）。

### 4.4结果计算及处理

（1）松散堆积密度和紧密堆积密度分别按下式计算（kg/m3，精确至10 kg/m3）：

（4-2）

式中：——试样和容量筒总质量（kg）；

——容量筒质量（kg）；

V——容量筒的容积（L）。

以两次试验结果的算术平均值作为测定值。

（2）松散堆积密度空隙率和紧密堆积密度空隙率按下式计算（精确至1％）：

（4-3）

（4-4）

式中：——松散堆积密度（kg/m3）；

——紧密堆积密度（kg/m3）；

——表观密度（kg/m3）。

### 4.5试验记录与示例

###### 表4-1   砂堆积密度记录表

| 编号 |  | 容量筒容积（L） | 容量筒质量m1 (g) | 容量筒、砂质量m2(g) | 砂质量m(g) | 堆积密度 ρ（kg/m3） | 平均值 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散堆积密度 | 1 | 1 | 450 | 1940 | 1490 | 1490 | 1470 |
|  | 2 | 1 | 450 | 1900 | 1450 | 1450 |  |
| 紧密堆积密度 | 1 | 1 | 450 | 2400 | 1950 | 1950 | 1950 |
|  | 2 | 1 | 450 | 2400 | 1950 | 1950 |  |

计算砂的空隙率：

（1）用松散堆积密度计算：

（2）用紧密堆积密度计算：

- 结论：该砂松散堆积密度为1470kg/m3，紧密堆积密度为1950kg/m3；该砂松散堆积状态的空隙率为44.6%，紧密堆积状态的空隙率为26.4%。该砂松散堆积密度为1470kg/m3>1400kg/m3，该砂松散堆积状态空隙率为44.6%>44%，不满足松散堆积密度标准要求，松散堆积状态空隙率超过标准0.6%。                                
4.6 砂堆积密度实验和空隙率计算报告

小组	 姓名	学号	成绩

| 实验条件 |  | 温度： 湿度： |  |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验次数 |  | 容量筒容积 V（L） | 容量筒质 量 m1(g) | 容量筒+砂 质量 m2(g) | 砂质量 m(g) | 堆积密度 ρ1 (kg/m3) |  | 平 均 值 (kg/m3) |  | 空隙率 % |
| 松散堆积密度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紧密堆积密度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算过程及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验影响因素分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 砂含水率实验

该实验内容根据《建筑用砂》（GB/T 14684-2011）的标准制定。

### 5.1实验目的

测定砂含水率，评定其质量，为混凝土的配合比设计提供必要数据。

图5-1 砂含水率实验主要仪器设备

5.2主要仪器设备

砂含水率实验的主要仪器设备见图5-1，具体有：

- 鼓风干燥箱，（配手套拿烘干砂的烧杯）；

- 天然砂 每组1.1kg；

- 500ml烧杯 每组2个，记号笔编号；

- 天平（配好电池或充满电），调零；

- 小勺，1把；

- 毛刷，1个；

- 干燥器；

- 白色瓷盘，1个；

- 砂回收桶。

### 5.3实验步骤

（1）砂含水率测定基本流程见图5-2.

砂

称量m2

烘干

烘干后砂

称量m1

取样

图5-2 砂含水率实验基本流程

（2）将自然状态下的砂用四分法缩分到1100g，混合均匀后分为两份备用；

（3）称取500g砂两份，精确到0.1g，将砂分别倒入烧杯中，放在干燥器中于（105±5）0C条件下烘干至恒重。

（4）在干燥器冷却到室温后，称烘干后砂的质量，精确到0.1g。

### 5.4结果计算及处理

（1）砂的含水率按照2-1公式计算，精确到0.1%。

式中：Z——含水率（%）；                             （5-1）

m1——烘干前的试样质量（g）

m2——烘干前的试样质量（g）

（2）含水率取两次试样结果的算术平均值，精确到0.1%；两次实验结果之差大于0.2%时，应重新试验。

### 5.5实验记录与示例

###### 表5-1  混凝土用砂含水率试验记录

| 编号 | 烘干前试样质量m2 (g) | 烘干后试样质量m1 (g) | 水分质量 (g) | 含水率Z （%） | 平均值 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500.0 | 485.3 | 14.7 | 2.9 | 3.0 |
| 2 | 500.2 | 485.2 | 14.8 | 3.0 |  |

含水率Z1-Z2=3.0%-2.9%=0.1%<0.2%，试验合格。

结论：该砂的含水率为3.0%。

### 5.6 砂含水率实验报告

日期：          姓名              学号            第     组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 | 烘干前试样总质量 m2 (g) | 烘干后试样总质量 m1 (g) | 干燥试样质量 m0(g) | 水的质量mw(g) |  | 含水率 （%） |  | 平均值 （%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算过程及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验影响因素分析: |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二部分 砂筛分和砖实验

## 1 砂的筛分实验

通过筛分试验检测砂颗粒大小和级配。砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合的平均粒径大小。通常用细度模数（Mx）表示，砂的细度模数越大，表示砂越粗，单位重量总表面积（或比表面积）越小；Mx越小，则砂比表面积越大。细度模数能较准确的反映砂的粗细程度，根据细度模数的大小，将砂分为粗砂（3.2-3.7）、中砂（2.3-3.1）和细砂（2.2-1.6）。

砂的颗粒级配是指不同粒径的砂搭配的比例。良好的级配使砂形成致密的堆积状态，空隙率达到最小值，堆积密度达到最大值。这样可实现节约水泥，提高混凝土综合性能的目的。

### 1.1 实验目的

测定砂的颗粒大小（粗细程度）和判断砂的级配是否合格。

### 1.2 主要仪器设备

- 砂筛分的标准方孔筛和摇筛机见图1-1。标准套筛规格如下：

##### 图1-1 标准方孔筛和摇筛机

孔径为0.15mm、0.30mm、0.60mm、1.18mm、2.36mm、4.75mm及9.50mm的筛各一只，并附有筛底和筛盖；

- 摇筛机；

- 天平（称量1000g，感量1g）；

- 500ml烧杯，每组一个；

- 毛刷，每组1把

- 干砂，每组1.1kg;

- 料勺，每组1个；

- 大搪瓷盘，每组1个；

- 小搪瓷盘，每组1个；

- 干砂回收桶 （标注明显）。

### 1.3 实验步骤

（1）试验前准备

按规定方法取样约1100 g，放入电热鼓风干燥箱内于（105±2）℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，筛除大于9.50 mm的颗粒，记录筛余百分数；将过筛的砂分成两份备用。

注：恒量指试样在烘干1h～3h的情况下，其前后两次质量之差不大于该项试验所要求的称量精度。

（2）筛分试验基本流程

筛分

10 min

分层手筛

并称量

计算

称量500 g

（两份）

（3）具体操作步骤：

1）称取试样500 g，精确至1 g。将试样倒入按孔径从大到小顺序排列、有筛底的套筛上，然后进行筛分。

2）将套筛置于摇筛机上，筛分10min；取下套筛，按孔径大小顺序再逐个手筛，筛至每分钟通过量小于试验总量的0.1％为止。通过筛的试样并入下一号筛中，并和下一号筛中的试样一起筛分；依次按顺序进行，直至各号筛全部筛完为止。

3）称取各号筛的筛余量，精确至1g。试样在各号筛上的筛余量不得超过按下式计算出的质量。超过时应按下列方法之一处理：

（1-1）

式中：——在一个筛上的筛余量，g；

——筛面面积（mm2）；

——筛孔尺寸（mm）。

·将该粒级试样分成少于按上式计算出的量，分别筛分，并以筛余量之和作为该号筛的筛余量。

·将该粒级及以下各粒级的筛余混合均匀，称出其质量，精确至1g。再用四分法缩分为大致相等的两份，取其中一份，称出其质量，精确至1g，继续筛分。计算该粒级及以下各粒级的分计筛余量时，应根据缩分比例进行修正。

### 1.4 结果计算及处理

（1）计算分计筛余率ai：以各号筛筛余量占筛分试样总质量百分率表示，精确至0.1％。

（2）计算累计筛余率Ai：累计未通过某号筛的颗粒质量占筛分试样总质量的百分率，精确至0.1％。各号筛的筛余量同筛底的剩余量之和，与原试样质量之差超过1％时，须重新试验。

其中：

A1=a1

A2=a1+a2

A3= a1+a2+a3

A4= a1+a2+a3+a4

A5= a1+a2+a3+a4+a5

A6= a1+a2+a3+a4+a5+a6

（3）砂的细度模数按下式计算（精确至0.01）：

（1-2）

式中：Mx—细度模数；

A1、A2、A3、A4、A5、A6—分别为4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.60mm、0.30mm、0.15mm筛的累计筛余百分率。

- 累计筛余百分率取两次试验结果的算术平均值，精确至0.1％。细度模数取两次试验结果的算术平均值，精确至0.1；如两次试验细度模数之差超过0.20时，须重做试验。

### 1.5 实验记录及示例

###### 表1-1   砂的筛分试验记录

| 编号 | 筛孔尺寸 （mm） | 9.50 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 筛底 | 损失率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛余质量（g） | 0 | 0 | 73 | 46 | 166 | 127 | 52 | 36 | 0 |
|  | 分计筛余百分率a(%) | 0 | 0 | 14.6 | 9.2 | 33.2 | 25.3 | 10.4 | - |  |
|  | 累计筛余百分率A（%） | 0 | 0 | 14.6 | 23.8 | 57 | 82.3 | 92.7 | - |  |
| 2 | 筛余质量（g） | 0 | 0 | 68 | 50 | 142 | 136 | 60 | 41 | 0.68 |
|  | 分计筛余百分率a(%) | 0 | 0 | 13.6 | 10.0 | 28.4 | 27.2 | 12.0 | - |  |
|  | 累计筛余百分率A（%） | 0 | 0 | 13.6 | 23.6 | 52.0 | 79.2 | 91.2 | - |  |
| 3 | 累计筛余百分率平均值A(%) | 0 | 0 | 14 | 24 | 54 | 81 | 92 | - | - |
| 4 | 通过百分率P(%) | 100 | 100 | 86 | 76 | 46 | 19 | 8.0 | - | - |

（1）细度模数计算、评定砂的粗细程度

第一次试验细度模数为：

第二次试验细度模数为：

两次细度模数差值为：

∣Ｍx1－Ｍx2∣=2.70-2.60=0.1<0.2

平均值Ｍx=2.6

（2）对照国家规范规定的级配区范围或绘制级配取消评定级配情况

1）对照国家规范规定的级配区范围，见表1-2。

###### 表1-2  砂标准级配区

| 筛孔尺寸（mm） | Ⅱ区砂下限（%） | Ⅱ区砂累计筛余上限（%） | 砂累计筛余（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.75 | 0 | 10 | 0 |
| 2.36 | 0 | 25 | 14 |
| 1.18 | 10 | 50 | 24 |
| 0.6 | 41 | 70 | 54 |
| 0.3 | 70 | 92 | 81 |
| 0.15 | 90 | 100 | 92 |

- 绘制级配曲线，见图5-2。

##### 图1-2 Ⅱ区砂范围与砂样级配曲线

结论：细度模数为2.6，在2.3-3.0范围内，因此该砂为中砂。

该砂级配属于Ⅱ区，级配情况良好。

1.6 砂筛分实验报告

日期：                             姓名：            学号：

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 筛孔尺寸（mm） | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 |  | 筛底 |  | 损失率（%） |
| 1 | 筛余质量m（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分计筛余百分率a(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计筛余百分率A（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 筛余质量m（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分计筛余百分率a(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计筛余百分率A（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次实验细度模数为： Ｍx1=(A2 + A3 +A4 +A5+ A6)-5A1 100-A1 第二次实验细度模数为： Ｍx2=(A2 + A3 +A4 +A5+ A6 )-5A1 100-A1 两次细度模数差值∣Ｍx1－Ｍx2∣= 平均值Ｍx= 级配： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2砖体积密度和吸水率实验

### 2.1 试验目的

根据《砌墙砖试验方法》（GB/T2542-2012）的规定检查烧结普通砖的体积密度和饱和吸水率。

### 2.2 主要仪器设备

- 电热鼓风干燥箱：最高温度200 0C；

- 托盘天平或磅秤：称量2000g, 感量l g；

- 钢板直尺：规格为300 mm，分度值为0.5 mm；

- 恒温水槽：水温1 5 -2 5 0C。

- 普通烧结砖 若干

- 标记笔

### 2.3 体积密度和吸水率实验步骤

（1）取（干砖）试件一组3块，在恒温干燥箱中烘干至恒重，冷却后做实验。首先做好试样编号，然后逐块量取长、 宽、 高三个方向的轴线尺寸，精确至l mm，计算试件的体积；并称取试件质量M，精确至l g。

（2）将试件放入水温为( 2 0 ±5 ) 0C的恒温水槽内，然后加水至试件高度的1/3，保持一定时间，再加水至试件高度的2/3，保持一定时间，最后加水高出试件30 mm以上，保持24h。

（3）将试件从水中取出，用湿布抹去表面水分，立即称取每块质量( Mg )，精确至l g。

### 2.4 结果计算与评定

（1）体积密度按下式计算：

(2-1 )

式中：r ——体积密度( ( kg /m3 ) ；

M —— 试件烘干后质量( g ) ；

V —— 试件体积( mm3 )。

（2）吸水率按下式)计算(以质量百分率表示) ：

(2-2)

式中   WR —— 吸水率( %) ；

M—— 试件烘干后质量( g ) ；

Mg—— 试件吸水后质量( g ) 。

- （3）体积密度的计算精确至1kg/ m3 ；吸水率的计算精确至0.1 %。
2.5 砖体积密度实验报告

小组	姓名	学号	成绩

| 试验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 | 长 × 宽 × 高 (mm) |  | 长 × 宽 × 高(mm)平均值 | 体积(mm3) | 试件质量M(g) |  | 砖体积密度(kg/m3) |  | 砖体积密度平均值(kg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算过程及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验影响因素分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.6 砖吸水率实验报告

小组	姓名	学号	成绩

| 试验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验步骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 | 长× 宽× 高（mm） | 体积 （mm3） | 试件质量 M（g） | 吸水 24 质量 Mg（g） | 吸收水的质量M2（g） |  | 24h质量吸水率（%） |  | 24h体积吸水率（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24h 质量吸水率平均值（%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24h 体积吸水率平均值（%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开口孔隙率平均值（%）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算过程及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验影响因素分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三部分 砂浆稠度和保水率实验

### 1．实验目的

根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJT70-2009），测定砂浆的稠度和保水率，评定砂浆的和易性是否满足要求。

配制砂浆要求：稠度70-90mm，保水率大于80%；配制砂浆用量：水泥1.8 kg，砂8 kg，水1-2 kg。

### 2．主要仪器设备

- 砂浆搅拌机（见图1）；

- 砂浆稠度测定仪（见图2）；

- 台秤；

- 天平：量程 200g，感量 0.1g；量程 2000g， 感量 1g

- 捣棒、铁锹、拌板、量筒、秒表等。

- 滤纸，符合《化学分析滤纸》GB/T1914 中速定性滤纸。

- 砂浆保水率测定仪 （见图3）；

- 金属或硬塑料圆环试模：内径 100mm、内部高度 25mm；

- 2kg 的重物；

- 金属滤网，网格尺寸45μm，宜选用纱线稀疏，厚度较薄的棉纱；

- 2 片金属或玻璃的方形或圆形不透水片，边长或直径大于 110mm；

左：实物图；右：结构示意图；

1－齿条测杆；2－指针；3－刻度盘；4－滑杆；

5－圆锥体；6－圆锥筒；7－底座；8－支架；9－制动螺丝

##### 图2  砂浆稠度测定仪

左：搅拌叶片和搅拌腔；右：搅拌机

##### 图1 砂浆搅拌机

图3 保水率测定仪和滤纸

### 3 操作步骤

### 3.1 砂浆稠度实验

1）按照砂浆配比用量，称量出砂、水泥和水的用量，依次加入，搅拌均匀。

2）检测滑竿是否自由滑动。若不能自由滑动，采用少量润滑油轻擦滑杆，再将滑杆上多余的油用吸油纸擦净，使滑杆能自由滑动；

3）采用湿布擦净盛浆容器和试锥表面，再将砂浆拌合物一次装人容器；砂浆表面宜低于容器口10 mm，用捣棒自容器中心向边缘均匀地插捣25次，然后轻轻地将容器摇动或敲击5〜6下，使砂浆表面平整，随后将容器置于稠度测定仪的底座上；

4）放松制动螺丝，调整圆锥体，使得试锥尖端与砂浆表面接触，拧紧制动螺丝，调整齿条测杆，使齿条测杆的下端刚好与滑杆上端接触，并将指针对准零点。

5）松开制动螺丝，圆锥体自动沉入砂浆中，同时记时，到10 s时固定螺丝。将齿条测杆下端接触滑杆上端，从刻度盘上读出下沉深度（精确至1 mm），即为砂浆的稠度值；

6）盛装容器内的砂浆，只允许测定一次稠度，重复测定时，应重新取样测定。

7）取两次试验结果的算术平均值作为稠度，精确到1 mm；如果两次试验值之差大于10 mm，应重新取样测定。

### 3.2 砂浆保水率实验

保水性试验按下列步骤进行：

1）称量底部不透水片与干燥试模质量m1和5片中速定性滤纸质量m2。

2）将砂浆拌合物一次性填入试模，并用抹刀插捣数次，当填充砂浆略高于试模边缘时，用抹刀以 45°角一次性将试模表面多余的砂浆刮去，然后再用抹刀以较平的角度在试模表面反方向将砂浆刮平。

3）抹掉试模边的砂浆，称量试模、底部不透水片与砂浆总质量m3。

4）用金属滤网覆盖在砂浆表面，再在滤网表面放上 5片滤纸，用上部不透水片盖在滤纸表面，以 2 kg 的重物把不透水片压住。

5）静止 2 min后移走重物及不透水片，取出滤纸（不包括滤网），迅速称量滤纸质量m4。

6）按照砂浆的配比及加水量，计算砂浆的含水率。

### 4.数据处理及评定

砂浆保水性应按下式计算：

（1）

式中：

W ——保水性，%；

m1——底部不透水片与干燥试模质量（g）；

m2——5片滤纸吸水前的质量（g）；

m3——试模底部不透水片与砂浆总质量（g）；

m4——5片滤纸吸水后的质量（g）；

α——砂浆含水率（%）。

取两次试验结果的平均值作为结果，如两个测定值中有 1 个超出平均值的 5%，则此组试验结果无效。

### 5.实验结果记录及示例

5.1砂浆稠度实验结果记录及示例

###### 表1 砂浆稠度实验记录

| 试拌量 | 水泥：砂：水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验次数 | 1 | 2 | 稠度差值（mm） | 平均值（mm） |
| 稠度 （mm） | 78 | 84 | 6 | 81 |

结论：因为6 mm<10mm，所以试验数据有效，该砂浆的稠度值为81 mm，满足稠度设计要求。

5.2砂浆保水率实验结果记录及示例

测定砂浆保水率的结果见表2。

###### 表2  砂浆保水率试验记录表

| 砂浆含水率a（%） | 20 |  |
| --- | --- | --- |
| 试验次数 | 1 | 2 |
| 不透水片和干燥试模质量m1(g) | 690.5 | 689.8 |
| 5片中速定性滤纸质量m2(g) | 11.7 | 11.9 |
| 试模、不透水片及砂浆总质量m3 (g) | 1168.5 | 1167.8 |
| 试验后滤纸湿质量m4 (g) | 17.4 | 17.5 |
| 砂浆保水率W（%） | 92.7 | 92.8 |
| 砂浆保水率W（%）平均值 | 92.75 |  |
| 备注 |  |  |

结论：因为水泥砂浆保水率为92.75%，大于80%，所以该砂浆的保水率合格，保水性良好，满足设计要求。

6砂浆稠度和保水率实验报告

日期：                 姓名：                学号：            第       组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  | 成绩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验步骤： |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置砂浆种类______________ 搅拌方法_______________ 设计要求的沉入度___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比（kg） |  | 水泥：砂：水=_______：________：_______ |  |  |  |  |  |
| 拌制__5__(L) |  | 水泥=________；砂=_________；水=________ |  |  |  |  |  |
| 沉入度(mm) |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 平均值 |  |
| 调整后用量： |  | 水泥=________； 砂=_________； 水=________ |  |  |  |  |  |
| 调整后沉入度(mm) |  | 第一次 |  | 第二次 |  | 平均值 |  |
| 砂浆质量： |  | 滤纸吸水质量1： |  |  | 滤纸吸水质量2： |  |  |
| 保水率计算： |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂浆保水率1： |  | 砂浆保水率2： |  |  | 砂浆保水率平均值： |  |  |
| 分析影响砂浆和易性的因素： |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四部分 混凝土实验

- 新拌混凝土的和易性、表观密度，硬化混凝土的强度、耐久性对混凝土的质量起到重要作用。掌握混凝土配合比的设计，并制备出满足和易性和强度要求的混凝土。通过实验不仅加深了对混凝土理论知识的理解，掌握了混凝土质量的检验方法，而且提高了实际操作技能。

- 混凝土取样及制备

#### 1.1混凝土拌合物取样

1）混凝土拌合物实验用料应根据不同要求，从同一盘或同一车运送的混凝土中取出，或在实验室用机械或人工单独拌制。取样方法和原则按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T50080-2016）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）及《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）有关规定进行。

2）在实验室拌制混凝土进行实验时，拌和用的骨料应提前运入室内。拌和时实验室的温度应保持在（20±5）℃。

3）材料用量以质量计，称量的精确度：骨料为±1％；水、水泥和外加剂均为±0.5％。混凝土试配时的最小搅拌量为：当骨料最大粒径小于31.5 mm时，拌制数量为15 L；最大粒径为40 mm时，拌制数量为25L。搅拌量不应小于搅拌机额定搅拌量的1/4。

4）骨料均以干燥状态为基准，计算用水量时应扣除骨料的含水率。干燥状态是指细骨料含水率小于0.5%和粗骨料含水率小于0.2%。

5）外加剂的加入方法如下：对不溶于水或难溶于水且不含潮解类型的外加剂，应先和一部分水泥拌合，以保证充分分散；对不溶于水或难溶于水且含潮解类型的外加剂，应先和细骨料拌合；对水溶性或液体的外加剂，应先和水拌合；其他特殊外加剂，应遵守相关规定。

6）从试样制备完毕到开始做各项性能实验不宜超过5 min。

1.2混凝土拌合物试样制备

（1）主要仪器设备

- 搅拌机（容量75～100 L，转速18～22 r/min）；

- 磅秤（称量50 kg，感量50 g）；

- 天平（称量5 kg，感量1 g）；

- 塑料量筒；

- 拌板（1.5 m×2.0 m左右）；

- 拌铲、料槽、抹布等。

（2）人工拌合混凝土方法

润湿工具

加水拌均匀

控制时间

干拌制

砂+水泥+石

称量原料

图1 人工拌合混凝土流程

人工拌合混凝土基本流程见图1：

具体操作如下：

1）按规定配合比备料，材料以全干状态为基准；

2）将拌板和拌铲用湿布润湿后，将砂倒在拌板上，然后加入水泥，用铲自拌板一端翻拌至另一端，然后再翻拌回来，如此重复直至颜色混合均匀，再加入石子翻拌至混合均匀为止；

3）将干混合料堆成小山，在中间作一凹槽，将已称量好的水，倒入一半左右在凹槽中（勿使水流出），然后仔细翻拌，并徐徐加入剩余的水，继续翻拌。每翻拌一次，用铲在混合料上铲切一次，直至拌和均匀为止。

4）拌合时力求动作敏捷，拌和时间从加水时算起，应大致符合以下规定：拌合物体积为25 L以下时为4～5 min；拌合物体积为25 L以上时为5～9 min；拌合物体积为50～75 L时为9～12 min。

5）拌好后根据实验要求，即可做拌合物的各项性能实验或成型试件。从开始加水时至全部操作完成必须在30 min内完成。

（3）机械搅拌混凝土方法

称量原料

加水拌均匀

控制时间

干拌制

石+砂+水泥

预拌

卸料

图2 机械搅拌混凝土流程

机械搅拌混凝土基本流程见图2。

具体操作如下：

1）按规定配合比备料，材料以全干状态为基准；

2）预拌一次，即按配合比的水泥、砂和水组成的砂浆和少量石子，在搅拌机中涮膛，然后倒出多余的砂浆，其目的是使水泥砂浆先粘附满搅拌机的筒壁，以免正式拌合时影响混凝土的配合比；

3）将石子、砂和水泥依次加入搅拌机内，盖上搅拌机盖，开动搅拌机干拌均匀；再将水徐徐加入（全部加料时间不得超过2 min），水全部加入后，继续搅拌2 min。

4）将拌合物从搅拌机中卸出，倒在拌板上，再经人工拌和1～2 min，即可做拌合物的各项性能实验或成型试件。从开始加水时算起，全部操作必须在30 min内完成。

2混凝土和易性实验

2.1 坍落度实验

坍落度法是工程中最常使用的检测混凝土和易性的方法，该方法设备简单、操作方便，采取定量测定流动性，直观经验判定粘聚性和保水性的原则，来评定混凝土拌合物的和易性。适用于坍落度值不小于10 mm、骨料最大粒径不大于40 mm的混凝土拌合物的坍落度测定。

2.1.1实验目的

掌握混凝土拌合物和易性的检测方法，理解和易性合格的评价方法，并掌握和易性调整方法，以满足混凝土配合比设计及施工要求。

2.1.2主要仪器设备

- 坍落度筒（图3）；

- 捣棒；

- 装料漏斗；

图3 坍落度筒及捣棒实物图及尺寸

小铁铲、钢直尺、抹刀等。

2.1.3实验步骤

润湿工具

测量坍落度

评定保水性

评定粘聚性

抹平混凝土

提起坍落度桶

分三层装料

振捣25次/层

图4坍落度测定基本流程

坍落度测定基本流程见图4：

具体操作步骤如下：

（1）湿润坍落度筒及其他用具，并把筒放在不吸水的刚性水平铁板上，然后用脚踩住两边的踏脚板，使坍落度筒在装料时保持位置固定。

（2）把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入坍落度筒内，使捣实后每层高度为筒高的三分之一左右。每层用捣棒插捣25次、插捣应沿螺旋方向由外向中心进行，每次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时，捣棒可以稍稍倾斜。插捣底层时，捣棒应贯穿整个深度；插捣第二层或顶层时，捣棒应插透本层至下一层的表面。

（3）浇灌顶层时，混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中，如混凝土沉落到低于筒口，则应随时添加。顶层插捣完后，刮去多余的混凝土，并用抹刀抹平。

- 清除筒边底板上的混凝土后，垂直平稳地提起坍落度筒，应在5～10 s内完成；从开始装料至提起坍落度筒的整个过程应不间断地进行，并应在150 s内完成。

- 提起坍落度筒后，量测筒高与坍落后混凝土试体最高点之间的高度差，即为该混凝土拌合物的坍落度值（以mm为单位，读数精确至5mm），见图5a。如混凝土发生崩坍或一边剪坏的现象，则应重新取样进行测定。如第二次实验仍出现上述现象，则表示该混凝土和易性不好，应予以记录备查，见图5b。

2.1.4结果整理

（1）混凝土拌合物坍落度和坍落扩展度值以mm为单位，测量精确至1mm，结果修正至5 mm。

（2）测定坍落度后，观察拌合物的下述性质，并记录。

粘聚性：用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面轻轻敲打，如果锥体逐渐下沉，表示粘聚性良好；如果锥体坍塌、部分崩裂或出现离析现象，表示粘聚性不好。

a坍落度测定（mm）；b 粘聚性测定

##### 图5 混凝土和易性实验示意图

保水性：坍落度筒提起后如有较多的稀浆从底部析出，锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露，则表明保水性不好；如无稀浆或只有少量稀浆自底部析出，则表明保水性良好。

图6 坍落扩展度测定

当混凝土拌合物的坍落度大于220 mm时，用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，在这两个直径之差小于50 mm的条件下，用其算术平均值作为坍落度扩展度值，见图6；否则，此实验无效。如果发现粗骨料在中央聚堆或边缘有水泥浆析出，表示此混凝土拌合物抗离析性不好，应予记录。

（4）坍落度的调整

1）按初步配合比计算好试拌材料的同时，内外还须备好两份为调整坍落度用的水泥和水。备用水泥和水的比例符合原定水灰比，其用量可为原计算用量的5％和10％。

2）当测得的坍落度小于规定要求时，可掺入备用的水泥或水，保持水胶比不变，增加水泥浆的用量，掺量可根据坍落度相差的大小确定；当坍落度过大，粘聚性和保水性较差时，可保持砂率一定，适当增加砂和石子的用量。如保水性较差，可适当增大砂率，即其它材料不变，适当增加砂的用量。

2.1.5 实验记录与示例

混凝土和易性实验记录见表1。

###### 表1 混凝土试拌材料用量与和易性评定表

| 实验日期 2009.6.20 气温/室温 25 0C 湿度 50% 粗集料种类 碎石 粗集最大粒径 31.5 mm 砂率 33% 拟定坍落度 30～50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 总量 | 配合比（水泥：砂：石：水灰比） |
| 调整前 | 每立方米混凝土材料用量（kg） | 320 | 600 | 1200 | 185 | 0 | 2305 | 1:1.88:3.75:0.58 |
|  | 试样15L混凝土材料用量（kg） | 1.80 | 9.0 | 18.0 | 2.775 | 0 | 34.575 | 1:1.88:3.75:0.58 |
|  | 和易性评定 | 坍落度： 20 mm；粘聚性：良好；保水性：良好 |  |  |  |  |  |  |
| 调整后 | 第一次调整增加量（kg） | 0.24 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.379 | 1:1.79:3.57:0.58 |
|  | 第二次调整增加量（kg） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 和易性评定 | 坍落度： 35 mm；粘聚性：良好；保水性：良好 |  |  |  |  |  |  |

- 2.1.6混凝土拌和物和易性和表观密度实验（坍落度法）

日期：                 姓名：                学号：            第       组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  |  |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验步骤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （塑性混凝土）初步配合比设计过程附背面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步配合比材料用量 |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 每立方米混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8L混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和易性 |  | 坍落度： 保水性： 粘聚性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整坍落度所有材料材料（kg） |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 调试1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试后和易性 |  | 落度： 保水性： 粘聚性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准配合比计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表观密度( kg/m3) |  | 第一次： 第二次： 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准配合比 材料用量 |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 每立方米混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.7混凝土拌和物和易性和表观密度实验（坍落扩展度）

日期：                 姓名：                学号：            第       组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  |  |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验步骤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （干硬性混凝土）初步配合比设计过程附背面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步配合比材料用量 |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 每立方米混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8L混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和易性 |  | 坍落度： 坍落度扩展度： 保水性： 粘聚性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整坍落度所有材料材料（kg） |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 调试1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试后和易性 |  | 坍落度： 坍落度扩展度： 保水性： 粘聚性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 表观密度( kg/m3) |  | 第一次： 第二次： 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准配合比计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准配合比 材料用量 |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 每立方米混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 维勃稠度法

2.2.1 实验目的

本方法适用于骨料最大粒径不大于40mm、维勃稠度在5～30s之间的混凝土拌合物稠度测定。

2.2.2 主要仪器设备

1）维勃稠度测定仪

2）维勃稠度测定仪的结构及实物见图7，由振动台频率(50±3.3)Hz，空载振幅(0.5±1)mm、容量桶、无踏脚板的坍落度筒、透明圆盘及旋转架等组成。

1－容器；2－坍落筒；3－透明圆盘；4－喂料斗；5－套筒；6－定位螺丝；7－振动台台面；8－荷重；9－连接测杆；10－支柱；11－旋转架；12－固定螺丝

图7 维勃稠度仪结构及实物图

2.2.3 实验步骤

润湿工具

将透明圆盘放在混凝土上，开动机器，秒表开始计时。当透明圆盘布满水泥浆，关闭机器，停止计时。

抹平混凝土

提起坍落度桶

分三层装料

振捣25次/层

图8坍落度测定基本流程

维勃稠度测定基本流程为：

2.2.4具体步骤如下：

1）润湿一切与混凝土拌和物接触的工具。

2）将喂料斗提到坍落度筒上方扣紧，校正容器位置，紧密器固定螺丝。

3）将混凝土拌和物分三层装入坍落度筒中每层用倒棒插捣25次。远离喂料斗，垂直提起坍落度筒。

4）放松测杆螺丝，小心使透明圆盘下降，使其轻轻接触混凝土顶面。拧紧旋转架支柱上的定位螺丝。

5）开启振动台平秒表，当水泥浆布满透明圆盘的瞬间停表记时，并关闭振动台。

2.2.5结果整理

由秒表读出时间即为该混凝土拌合物的维勃稠度值，精确到1s。如维勃稠度值小于5s或大于30s，则该混凝土拌合物所具有的稠度已经超出本方法的适用范围，不能用维勃稠度值表示。

2.2.6混凝土拌和物和易性和表观密度实验（维勃稠度法）

日期：                 姓名：                学号：            第       组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  |  |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验步骤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （干硬性混凝土）初步配合比设计过程附背面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步配合比材料用量 |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 每立方米混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8L混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和易性 |  | 维勃稠度： 保水性： 粘聚性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 调整坍落度所有材料材料（kg） |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 调试1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试后和易性 |  | 维勃稠度： 保水性： 粘聚性： |  |  |  |  |  |  |  |
| 表观密度( kg/m3) |  | 第一次： 第二次： 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准配合比计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基准配合比 材料用量 |  | 水泥 | 砂子 | 石子 | 水 | 外加剂 | 配合比 （水泥：砂：石：水灰比） |  |  |
| 每立方米混凝土 （kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7混凝土抗压强度实验

日期：                 姓名：                学号：            第       组

| 实验条件 | 温度： 湿度： |  |  |  |  |  |  | 成绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验步骤： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  | 水灰比：（ ） |  |  | 水灰比：（ ） |  |  | 水灰比：（ ） |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |
| 试块大小mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试块强度MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响混凝土强度因素分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 综合实验

- 内容1：C30大流态混凝土设计及性能检测

- 方案设计：

- 首先检测：⑴砂的表观密度、堆积密度、空隙率、砂的细度模数和级配、砂的含水率；⑵粗骨料的表观密度、堆积密度、空隙率、针片状颗粒含量、粗骨料含水率；

- 根据实验室现有材料，综合考虑和易性、强度、耐久性和经济性，设计坍落度为150-180 mm，和易性良好，强度达到C30的大流态混凝土的施工配合比。

- 要求：

- 根据初步配合比计算的水灰比，增加或减少0.05，分别制备3个水灰比的混凝土，通过调整，满足和易性要求，实测对应混凝土的表观密度，计算出基准配合比。然后装模、脱模、封模、编号、养护、测定抗压强度，根据抗压强度，得出实验室配合比，并根据测定砂石的含水率，计算出施工配合比。

- 对施工配合比的成本进行核算，计算每立方米C30混凝土的价格，与市场价格进行比较说明。

- 表1 各材料的参考价格

| - 品种 | - 42.5R 普通硅酸盐水泥 | - 粉煤灰Ⅱ级 | - 粒化矿渣S95 | - 硅灰 | - 砂 | - 石 | - 水 | - 减水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 表观密度 kg/m3 | - 3100 | - 2200 | - 2200 | - 1500 | - 2650 | - 2650 | - 1000 |  |
| - 单价 元/吨 | - 380 | - 420 | - 420 | - 600 | - 120 | - 120 | - 10 | - 3500 |

- 自行设计实验报告格式并完成。

- 将主要实验设计、步骤、数据、结果和结论作成PPT汇报，并提交该实验的对应视频。汇报包括：初步配合比设计的计算过程和结论、各个实验环节的主要步骤和结果、基准配合比计算过程和结论、混凝土强度评定、实验室配合比、施工配合比计算过程及结论，混凝土成本分析等内容。

- 附：混凝土综合实验报告要点：

- 初步配合比设计

- 混凝土试配与调整及主要数据

- 基准配合比计算

- 抗压强度测定及评定

- 实验室配合比

- 砂、石含水率

- 施工配合比

- 成本分析

- 粗、细骨料性质测定

- 内容2：C30塑性混凝土设计及性能检测

- 方案设计：根据实验室现有材料，综合考虑和易性、强度、耐久性和经济性，设计坍落度为70-90 mm，和易性良好，强度合格的C30塑性混凝土的初步配合比。

- 要求根据初步配合比计算的水灰比，增加或减少0.05，分别制备3个水灰比的混凝土，通过调整，满足和易性要求，实测对应混凝土的表观密度，计算出基准配合比。然后装模、脱模、脱模、编号、养护、测定抗压强度，根据抗压强度，得出实验室配合比，并测定砂石的含水率，计算出施工配合比。

- 对施工配合比的成本进行核算，计算每立方米C30混凝土的价格，与市场价格进行比较说明。

- 表1 各材料的参考价格

| - 品种 | - 43.5R 普通硅酸盐水泥 | - 粉煤灰Ⅱ级 | - 粒化矿渣S95 | - 硅灰 | - 砂 | - 石 | - 水 | - 减水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 表观密度 kg/m3 | - 3100 | - 2200 | - 2200 | - 1500 | - 2650 | - 2650 | - 1000 |  |
| - 单价 元/吨 | - 380 | - 420 | - 420 | - 600 | - 120 | - 120 | - 10 | - 3500 |

- 自行设计实验报告格式并完成。

- 将主要实验设计、步骤、数据、结果和结论作成PPT汇报（5分钟以内），并提交该实验的对应视频，实验视频包括：初步配合比设计的方法和结论、各个实验环节的主要步骤和结果、基准配合比、实验室配合比及初步配合比的设计理由及结论。

内容3：C30自密实混凝土设计及性能检测

- 1、方案设计：根据实验室现有材料，综合考虑和易性、强度、耐久性和经济性，设计坍落扩展度为500±50 mm，和易性良好，强度合格的C30自密实混凝土的初步配合比。

- 2、要求根据初步配合比计算的水灰比，增加或减少0.05，分别制备3个水灰比的混凝土，通过调整，满足和易性要求，实测对应混凝土的表观密度，计算出基准配合比。然后装模、脱模、脱模、编号、养护、测定抗压强度，根据抗压强度，得出实验室配合比，并测定砂石的含水率，计算出施工配合比。

- 3、对施工配合比的成本进行核算，计算每立方米C30混凝土的价格，与市场价格进行比较说明。

- 表1 各材料的参考价格

| - 品种 | - 43.5R 普通硅酸盐水泥 | - 粉煤灰Ⅱ级 | - 粒化矿渣S95 | - 硅灰 | - 砂 | - 石 | - 水 | - 减水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 表观密度 kg/m3 | - 3100 | - 2200 | - 2200 | - 1500 | - 2650 | - 2650 | - 1000 |  |
| - 单价 元/吨 | - 380 | - 420 | - 420 | - 600 | - 120 | - 120 | - 10 | - 3500 |

- 4、自行设计实验报告格式并完成。

- 5、将主要实验设计、步骤、数据、结果和结论作成PPT汇报（5分钟以内），并提交该实验的对应视频，实验视频包括：初步配合比设计的方法和结论、各个实验环节的主要步骤和结果、基准配合比、实验室配合比及初步配合比的设计理由及结论。

内容4-C30干硬性混凝土设计及性能检测

- 1、方案设计：根据实验室现有材料，综合考虑和易性、强度、耐久性和经济性，设计强度为C30，维勃稠度为10-15 s干硬性混凝土的初步配合比。

- 2、要求根据初步配合比计算的水灰比，增加或减少0.05，分别制备3个水灰比的混凝土，通过调整，满足和易性要求，实测对应混凝土的表观密度，计算出基准配合比。然后装模、脱模、脱模、编号、养护、测定抗压强度，根据抗压强度，得出实验室配合比，并测定砂石的含水率，计算出施工配合比。

- 3、对施工配合比的成本进行核算，计算每立方米C30混凝土的价格，与市场价格进行比较说明。

- 表1 各材料的参考价格

| - 品种 | - 43.5R 普通硅酸盐水泥 | - 粉煤灰Ⅱ级 | - 粒化矿渣S95 | - 硅灰 | - 砂 | - 石 | - 水 | - 减水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 表观密度 kg/m3 | - 3100 | - 2200 | - 2200 | - 1500 | - 2650 | - 2650 | - 1000 |  |
| - 单价 元/吨 | - 380 | - 420 | - 420 | - 600 | - 120 | - 120 | - 10 | - 3500 |

- 4、自行设计实验报告格式并完成。

- 5、将主要实验设计、步骤、数据、结果和结论作成PPT汇报（5分钟以内），并提交该实验的对应视频，实验视频包括：初步配合比设计的方法和结论、各个实验环节的主要步骤和结果、基准配合比、实验室配合比及初步配合比的设计理由及结论。